2. 연구개발 중간결과

가. 기술적 성과

1) 배터리 상태 진단 프레임워크 개요

본 연구에서는 ESS(에너지 저장 시스템)에 탑재된 리튬이온 배터리의 사용 가능 용량(SOH: State of Health), 리튬 손실(LLI: Loss of Lithium Inventory), 활물질 손실(LAM: Loss of Active Material)을 동시에 진단하기 위해 데이터 확보부터 모델 실증까지 연계된 통합 진단 프레임워크를 구축하였다. 본 프레임워크는 크게 세 단계로 구성된다: ① 실험실 기반 배터리 열화 데이터베이스 및 진단 라벨 구축, ② 물리 기반 특징(Feature) 추출 엔지니어링, ③ 머신러닝 모델 학습 및 필드 데이터 적용 실증.

특히, 실제 현장 ESS의 운용 시나리오가 Constant Power(정전력, CP) 방식임을 고려하여, 학습에 사용된 Constant Current(정전류, CC) 기반 실험실 데이터와의 도메인 갭(Domain Gap)을 해소하는 전처리 기술을 개발하였다. 이를 통해 현장 적용성이 높은 보편적인 배터리 진단 알고리듬을 개발하는 것을 목표로 하였다.