## Slide 1: 2025.12월 과제 진행상황
Internal
Prof. Juhyun Song,
PhD Student. Chulwon Jung
Battery Software Group
2025.12.06.

## Slide 2: 12/10 Feedback
랩데이터에 focus
  모델을 개발하는게 우선
  아래 내용으로 correlation, feature 수 늘어나면 ML시도
중간 데이터 (X-Y matrix) 생성
  feature , SOH 둘 다 늘리는 방향이 필요
  39개 entry
이벤트 필터링 조건
  스텝별 그래프 추가 (필터링 후 남는것들 확인용)(1-2케이스 추가)
   Rchg_event feature를 refine
데이터 상 이슈정리
  [완료] 데이터 로그 딜레이 필드  없는 것으로 확인
  저항 감소 (사이클 스케일, 10s 스케일)
Qmax 데이터 : Rack01데이터가 맞는지 확인 요청함 (21-25년 데이터 전부)
추가 데이터 요청: 리마인드겸 데이터 요청 보내기 (김제)
김제데이터로 진행
동일한 흐름으로 다른 feature들 추가
(**1)
이벤트 정규성 > 이벤트 검출 량
자세히 보고 가야함
데이터 많으면 대표 샘플 선정 등
조건별로 얼마나 filter out 되는지 – 그 검출 결과
(**2)
전체 랩 데이터 디멘전 파악
(셀/채널, RPT# (cycle, SOH), SOC, 부하#, 이벤트#)
(**3)
X(실부하)  Y(RPT)
여러가지 조합이 있음
현재까지 1개 조합 (filtering 조건 최적화는 남은 부분)
방향성을 부정하는 것은 섣부른것 판단임
**4
필드 데이터
x축을 SOH로
왜 랩데이터 쓰는가?
필드데이터가 충분치 않아서 (labeled 안되엇고, 된것은 적음 5회 label – 이것도 부정확) 자체 적으로 모델 개발은 불가능하다 (현재 데이터로는)
우리 방향: 랩 (실주행부하 포함) 모델개발 및 검증  필드데이터에 적용 시도

## Slide 3: 12/10 첨부
왜 상관관계가 낮은가 -> 해결 방법
이유
  랩데이터
    이벤트의 비정규성
  필드데이터
    Qmax 의 부정확성
해결방법
  랩데이터
    더 정규성 있게 narrow down (이벤트 수는 적어지는데)
    수를 늘려서 통계 (평균)
  필드데이터
    정기평가 저항 (y 값을 다르게 – DCIR 부분?)

## Slide 4: 12/03 Feedback
중간 데이터 (X-Y matrix) 생성
  feature , SOH
  39개 entry
이벤트 필터링 조건
  스텝별 그래프 추가 (필터링 후 남는것들 확인용)
Feature 들 부하8종 별로  하나의 plot으로 (marker, color 등 구분)
셀별 데이터 같이 plot
  x-Q(C/2), Q(C/20)
  y-feature(Rch 시간별 3종)
  6개 plot
  전체적 추세는 셀, 부하 구분 없이 – 내부 분석용 (셀 marker / 부하는 color)
데이터 상 이슈정리
  데이터 로그 딜레이 필드, 랩에서 관측 데이터
  저항 감소 (사이클 스케일, 10s 스케일)
Qmax 데이터 : Rack01데이터가 맞는지 확인 요청함 (21-25년 데이터 전부)
추가 데이터 요청: 리마인드겸 데이터 요청 보내기 (김제)
김제데이터로 진행
동일한 흐름으로 다른 feature들 추가
(**1)
이벤트 정규성 > 이벤트 검출 량
자세히 보고 가야함
데이터 많으면 대표 샘플 선정 등
조건별로 얼마나 filter out 되는지 – 그 검출 결과
(**2)
전체 랩 데이터 디멘전 파악
(셀/채널, RPT# (cycle, SOH), 부하#, 이벤트#)
(**3)
X(실부하)  Y(RPT)
여러가지 조합이 있음
현재까지 1개 조합 (filtering 조건 최적화는 남은 부분)
방향성을 부정하는 것은 섣부른것 판단임

## Slide 5: 1. 랩데이터 요약
랩데이터 정리본
RPT 데이터 파일 개수: 39
주행부하 데이터 파일 개수: 39
사이클 구간 | Cell # | RPT 측정 | Drive Cycle 측정 | Aging 측정 | 비고
000 | 9-16 | O | O | O | 초기값
001-200 | 9-16 | O | O | O | 
201-400 | 9-16 | O | O | O | 
401-600 | 9-16 | O | O | O | 
601-800 | 9-16 | O | O | O | 
801-1000 | 12,14,15,16 제외 | O | O | 진행중 | RPT 데이터 개수: 39 주행부하 데이터 개수: 39
Ch09: 1C1C 4cpd SOC70 | RPT1(0.5C): 62.39 | Ch10: 1C1C 4cpd SOC100 | RPT1(0.5C): 63.44
 | RPT5(0.5C): 59.30 (95.1%) |  | RPT5(0.5C): 59.14 (93.2%)
Ch11 1C1C 8cpd SOC70 | RPT1(0.5C): 62.97 | Ch12 (실험 종료, 스웰링) 1C1C 8cpd SOC100 | RPT1(0.5C): 63.38
 | RPT5(0.5C): 59.69 (94.8%) |  | RPT5(0.5C): 59.23 (93.4%)
Ch13 3C1C 4cpd SOC70 | RPT1(0.5C): 62.54 | Ch14 (실험 종료 ,벤트) 3C1C 4cpd SOC100 | RPT1(0.5C): 63.40
 | RPT5(0.5C): 58.14 (93.0%) |  | RPT5(0.5C): 54.94 (86.7%)
Ch15 (실험 종료, 스웰링) 3C1C 8cpd SOC 70 | RPT1(0.5C): 63.66 | Ch16 (실험 종료, 스웰링) 3C1C 8cpd SOC100 | RPT1(0.5C): 62.95
 | RPT5(0.5C): 61.62 (96.8%) |  | RPT5(0.5C): 56.06 (87.5%)

## Slide 6: 1. 랩데이터 요약
1-2. Capacity Retention (C/2, 방전용량 기준)
Ch09: 1C1C 4cpd SOC70 | RPT1(0.5C): 62.39 | Ch10: 1C1C 4cpd SOC100 | RPT1(0.5C): 63.44
 | RPT5(0.5C): 59.30 (95.1%) |  | RPT5(0.5C): 59.14 (93.2%)
Ch11 1C1C 8cpd SOC70 | RPT1(0.5C): 62.97 | Ch12 (실험 종료, 스웰링) 1C1C 8cpd SOC100 | RPT1(0.5C): 63.38
 | RPT5(0.5C): 59.69 (94.8%) |  | RPT5(0.5C): 59.23 (93.4%)

## Slide 7: 1. 랩데이터 요약
1-2. Capacity Retention (C/2, 방전용량 기준)
Ch13 3C1C 4cpd SOC70 | RPT1(0.5C): 62.54 | Ch14 (실험 종료 ,벤트) 3C1C 4cpd SOC100 | RPT1(0.5C): 63.40
 | RPT5(0.5C): 58.14 (93.0%) |  | RPT5(0.5C): 54.94 (86.7%)
Ch15 (실험 종료, 스웰링) 3C1C 8cpd SOC 70 | RPT1(0.5C): 63.66 | Ch16 (실험 종료, 스웰링) 3C1C 8cpd SOC100 | RPT1(0.5C): 62.95
 | RPT5(0.5C): 61.62 (96.8%) |  | RPT5(0.5C): 56.06 (87.5%)

## Slide 8: 1. 랩데이터 요약
실험 DOE
RPT 구성 (OCV-DCIR-C rate – 주행부하)
  정격용량 평가: C/3 CCCV – Rest (1hr) – C/3 CC – Rest (1hr)
  OCV 평가: C/20 충전 및 방전 (30분 휴지)
  DCIR 평가: 5-100% SOC 지점에서 1C(60sec) Pulse 거동 평가
  Crate 평가: 0.1C, 0.5C, 1C, 2C 충방전 평가
  ESS 주행부하 (Deep *4, Light *4)
    SOC 포인트: 90, 70, 50
주행부하
Deep*4
(SOC변동 큰 프로파일)
Light*4
(SOC변동 작은 프로파일)

## Slide 9: 랩데이터 정리본
이벤트 정의
Smoothing 적용하지 않음
Step 4. 충전/방전 분류 |  | 
조건 | 분류 | 설명
mean(I_seg) > 0 | CHARGING | 평균 전류 양수 → 충전 이벤트
mean(I_seg) < 0 | DISCHARGING | 평균 전류 음수 → 방전 이벤트
mean(I_seg) == 0 | SKIP | 평균 전류 0 → 제외
Step 3. 안정성 체크 |  | 
단계 | 계산 | 설명
3-1. 구간 추출 | I_seg = I(start_idx:end_idx)<br>V_seg = V(start_idx:end_idx)<br>P_seg = V_seg .* I_seg / 1000 | 전류, 전압, 전력 구간
3-2. 안정 구간 | P_seg(3:idx2-2), I_seg(3:idx2-2) | 시작/끝 2점 제외
3-3. 전력 표준편차 | power_std = std(P_seg(3:idx2-2)) | 안정 구간 전력 변동성
3-4. 전류 표준편차 | current_std = std(I_seg(3:idx2-2)) | 안정 구간 전류 변동성
3-5. 필터링 | power_std >= 0.00705 kW OR current_std >= 1.6 A | → FILTERED: Unstable
Step 2. 이벤트 구간 및 최소 지속 시간 체크 |  | 
단계 | 계산 | 설명
2-1. 이벤트 시작점 | start_idx = idx1 | Transition 직전 인덱스
2-2. 이벤트 종료점 | end_idx = driving_end_idx | Driving 상태 종료 지점
2-3. 실제 지속 시간 | driving_time = t_seconds(end_idx) - t_seconds(start_idx) | 실제 시간(초)
2-4. 필터링 | driving_time < 10s | → SKIP (너무 짧음)
파라미터 | 값 | 설명
Cnom | 64 Ah | 배터리 용량
Pnom | 0.235 kW | 정격 전력 (3.68V × 64Ah)
current_threshold | 1.28 A | Idle 전류 임계값 (Cnom × 0.02)
min_duration | 10 s | 최소 이벤트 지속 시간
max_P_std | 0.00705 kW | 최대 전력 표준편차 (Pnom × 0.03)
max_I_std | 1.6 A | 최대 전류 표준편차 (Cnom × 0.025)
Step 1. Idle  Load 검출 |  | 
Ilde  Load Transition 검출 | 조건/계산 | 설명
1-1. Idle 상태 판단 | abs(I) < 1.28 A | 전류 절댓값이 임계값 미만
1-2. Driving 상태 판단 | abs(I) >= 1.28 A | 전류 절댓값이 임계값 이상
1-3. Transition 검출 | is_idle(i) & is_driving(i+1) | Idle → Driving 전환 지점
1-4. 결과 | idle_to_driving 배열 | Transition 인덱스 저장
필터링 | Transition 없음 | → SKIP

## Slide 10: Ch09
Ch09 – SOC70 – Rchg

## Slide 11: Ch09
Ch09 – SOC70 – Rchg

## Slide 12: Ch09
Ch09 – SOC50 – Rchg

## Slide 13: Ch09
DCIR값 비교

## Slide 14: Ch 13
Ch13 – SOC50 – Rchg

## Slide 15: Ch 13
Ch13 – SOC50 – Rchg

## Slide 16: Ch 13
Ch13 – SOC50 – Rchg

## Slide 17: Ch14
Ch14 – SOC50 – Rchg

## Slide 18: Ch14
Ch14 – SOC50 – Rchg

## Slide 19: Ch14
Ch14 – SOC50 – Rchg

## Slide 20: Ch15
Ch15 – SOC50 – Rchg

## Slide 21: Ch15
Ch15 – SOC50 – Rchg

## Slide 23: Ch16
Ch16 – SOC50 – Rchg

## Slide 24: Ch16
Ch16 – SOC50 – Rchg

## Slide 26: Ch09
Ch09 – SOC90 – Rchg

## Slide 27: Ch09
Ch09 – SOC90 – Rchg

## Slide 28: Ch09
Ch09 – SOC90 – Rchg

## Slide 29: Index
랩데이터 요약
(랩데이터) 이벤트 기반 특징 인자 추출 알고리즘
  2-1. 진단용 유효 이벤트 정의 및 검출 로직
  2-2. 저항 산출 로직
(랩데이터) 열화 인자 상관성 분석 결과
  3-1. Cycle 경과에 따른 저항 증가 추이
  3-2. SOH와의 상관관계 결과
(필드데이터) 열화 인자 상관성 분석 결과
  3-1. 진단용 유효 이벤트 정의 및 검출 로직
  3-2. 연도별 저항 증가 추이
  3-3. SOH와의 상관관계 결과

## Slide 30: 2. 이벤트 기반 특징 추출 알고리즘 (랩데이터)
2-1. 진단용 유효 이벤트 정의 및 검출 로직
Step 4. 충전/방전 분류 |  | 
조건 | 분류 | 설명
event_type > 0 | Charge | 충전 이벤트 (평균 전류 양수)
event_type < 0 | Discharge | 방전 이벤트 (평균 전류 음수)
event_type == 0 | SKIP | 전류가 0 → 제외
Step 3. 안정성 체크 |  | 
단계 | 설명 | 코드/계산
3-1. 구간 추출 | 이벤트 전체 구간 데이터 추출 | I_seg = I(start_idx:end_idx)<br>V_seg = V(start_idx:end_idx)<br>P_seg = V_seg .* I_seg / 1000
3-2. 안정 구간 정의 | 고정 시간 윈도우 (2~60초) | t_start_stable = t_seg(1) + 2<br>t_end_stable = t_seg(1) + 60
3-3. 안정 구간 길이 체크 | 이벤트가 60초 이상인지 확인 | if t_seg(end) < t_end_stable → continue
3-4. 안정 구간 인덱스 | 2~60초 구간에 해당하는 인덱스 | stable_mask = (t_seg >= t_start_stable) & (t_seg <= t_end_stable) stable_indices = find(stable_mask)
3-5. 통계량 계산 | 안정 구간에서 통계량 계산 | I_stable = I_seg(stable_indices) power_std = std(P_seg(stable_indices)) current_std = std(I_stable) current_mean = mean(I_stable) current_range = max(I_stable) - min(I_stable) current_CV = current_std / abs(current_mean)
Step 2. 이벤트 구간 및 최소 지속 시간 체크 |  | 
단계 | 설명 | 계산
2-1. 이벤트 타입 결정 | Driving 시작 지점의 전류 부호로 결정 | event_type = sign(I(start_driving_idx))<br>1: 충전, -1: 방전
2-2. 이벤트 시작점 | Transition 직전 인덱스 (Idle 상태) | start_idx = idx1
2-3. Driving 시작점 | Transition 직후 인덱스 | start_driving_idx = idx1 + 1
2-4. 이벤트 종료점 | 동일 방향 전류가 유지되는 마지막 지점 | driving_end_idx조건: abs(I) >= 1.28 A AND sign(I) == event_type
Step 1. Idle  Load 검출 |  | 
단계 | 설명 | 계산
1-1. Idle 상태 판단 | 절대 전류값이 임계값 미만 | abs(I) < 1.28 A
1-2. Driving 상태 판단 | 절대 전류값이 임계값 이상 | abs(I) >= 1.28 A
1-3. Transition 검출 | i번째는 Idle, i+1번째는 Driving인 지점 검출 | is_idle(i) & is_driving(i+1)<br>→ Idle → Driving 전환 지점
1-4. 결과 | Transition 인덱스 배열 저장 | idle_to_driving 배열
필터링 | Transition이 없으면 SKIP | if isempty(idle_to_driving) → continue
파라미터 | 값 | 계산식
Cnom | 64 Ah | -
Pnom | 0.235 kW | 3.68V × 64Ah
current_threshold | 1.28 A | Cnom × 0.02
min_duration | 60 s | -
max_P_std | 0.01175 kW | Pnom × 0.05
max_I_std | 3.2 A | Cnom × 0.05
(**1)
이벤트 정규성 > 이벤트 검출 량
자세히 보고 가야함
데이터 많으면 대표 샘플 선정 등
조건별로 얼마나 filter out 되는지 – 그 검출 결과

## Slide 31: 2. 이벤트 기반 특징 추출 알고리즘 (랩데이터)
2-2. 저항 산출 로직
검출된 이벤트로부터 저항값 추출
SOC 50에서의 저항값 추출
시간 구간 | 샘플링 간격 dt | 인덱스 계산 | V1 idx | V2 idx | I1 idx | I2 idx
R_1s | 0.1초 | round(1/0.1 + 1) = 11 | V_seg(1) | V_seg(11) | I_seg(1) | I_seg(11)
R_3s | 0.1초 | round(3/0.1 + 1) = 31 | V_seg(1) | V_seg(31) | I_seg(1) | I_seg(31)
R_5s | 0.1초 | round(5/0.1 + 1) = 51 | V_seg(1) | V_seg(51) | I_seg(1) | I_seg(51)
R_10s | 0.1초 | round(10/0.1 + 1) = 101 | V_seg(1) | V_seg(101) | I_seg(1) | I_seg(101)
R_30s | 0.1초 | round(30/0.1 + 1) = 301 | V_seg(1) | V_seg(301) | I_seg(1) | I_seg(301)
R_60s | 0.1초 | round(60/0.1 + 1) = 601 | V_seg(1) | V_seg(601) | I_seg(1) | I_seg(601)

## Slide 32: 3. 열화 인자 상관성 분석 결과 (랩데이터)
3-1. Cycle 경과에 따른 저항 증가 추이 (Rchg_1sec)
이벤트 필터링 조건으로 검출되지 않는 주행부하 존재
(**2)
전체 랩 데이터 디멘전 파악
(셀/채널, RPT# (cycle, SOH), 부하#, 이벤트#)
각 사이클에서 추출한 8개셀, DC 의 평균값

## Slide 33: 3. 열화 인자 상관성 분석 결과 (랩데이터)
3-1. Cycle 경과에 따른 저항 증가 추이 (Rchg_3sec)
이벤트 필터링 조건으로 검출되지 않는 주행부하 존재

## Slide 34: 3. 열화 인자 상관성 분석 결과 (랩데이터)
3-1. Cycle 경과에 따른 저항 증가 추이 (Rchg_5sec)
이벤트 필터링 조건으로 검출되지 않는 주행부하 존재

## Slide 35: 3. 열화 인자 상관성 분석 결과 (랩데이터)
3-1. Cycle 경과에 따른 저항 증가 추이 (Rchg_10sec)
이벤트 필터링 조건으로 검출되지 않는 주행부하 존재

## Slide 36: 3. 열화 인자 상관성 분석 결과 (랩데이터)
3-1. Cycle 경과에 따른 저항 증가 추이 (Rchg_30sec)
이벤트 필터링 조건으로 검출되지 않는 주행부하 존재

## Slide 37: 3. 열화 인자 상관성 분석 결과 (랩데이터)
3-1. Cycle 경과에 따른 저항 증가 추이 (Rchg_60sec)
이벤트 필터링 조건으로 검출되지 않는 주행부하 존재

## Slide 38: 3. 열화 인자 상관성 분석 결과 (랩데이터)
3-1. Cycle 경과에 따른 저항 증가 추이 (Rchg_1/3/5/10/30/60sec)

## Slide 39: 3. 열화 인자 상관성 분석 결과 (랩데이터)
3-2. 용량과의 상관관계 결과
랩데이터 결과 요약
Capacity vs Rchg 상관관계 (이상치 제거 후)
Pearson 상관계수
  R = -0.42 ~-0.21 (약한 음의 상관)
  R2 = 4.5% ~17.6% (설명력 낮음)
  모두 통계적으로 유의 (p-value < 0.05)
Rchg간 상관관계
  Rchg간 상관계수: 0.94 ~0.98 (매우 강함)
  같은 이벤트에서 측정된 값들이므로 예상된 결과
  모두 통계적으로 유의 (p-value < 0.05)
결론
  통계적 유의성: 모든 Cpacity vs Rchg 상관관계가 유의
  설명력: R2 가 낮아 용량만으로 저항을 예측하기에 어려움
  시간구간: Rchg_1sec 가 용량과 가장 높은 상관관계
(**3)
X(실부하)  Y(RPT)
여러가지 조합이 있음
현재까지 1개 조합 (filtering 조건 최적화는 남은 부분)
방향성을 부정하는 것은 섣부른것 판단임

## Slide 40: 4. 열화 인자 상관성 분석 결과 (필드데이터)
4-1. 진단용 유효 이벤트 정의 및 검출 로직
랩데이터와는 다른 필터링 적용
파라미터 | 값 | 설명
idle_thr_cell | 1.28A (64×0.02) | 휴지 상태 전류 임계값
min_duration_sec | 30초 | 이벤트 최소 지속 시간
min_idle_duration_sec | 60초 | 이벤트 시작 전 최소 휴지 구간
smoothing_method | 'movmean' | 필터링 방법
movmean_window | 5 | 이동평균 윈도우 크기
min_event_duration_sec | 60초 | 최소 이벤트 지속 시간
min_delta_I | 6.4A | 최소 전류 변화량 (64A × 0.10)
current_variation_threshold | 2.0% | 전류 변동률 임계값
min_events_per_year | 1 | 각 연도별 최소 이벤트 수
voltage_bin_size | 0.01V | 전압 bin 크기
current_bin_size | 2A | 전류 bin 크기
current_deviation_threshold | 2.0A | 그룹 평균 전류에서 허용 편차
Step 1. 이벤트 검출 조건 |  | 
단계 | 조건 | 설명
1 | 데이터 smoothing | 이동평균 적용, window=5
2 | 휴지 상태 벗어남 | \¦I\¦ >= idle_thr (1.28A)
3 | 휴지 구간 확인 | 이벤트 시작 전 휴지 구간 ≥ 60초
4 | 이벤트 타입 결정 | sign(I) → charge(1) 또는 discharge(-1)
5 | 이벤트 종료 조건 | 동일 부호 유지, \¦I\¦ >= idle_thr
6 | 최소 지속 시간 | event_duration >= 30초
7 | 최대 전류 확인 | max(\¦I\¦) >= 6.4A
이벤트 타입 | 계속 조건 | 종료 조건
충전 (charge) | I(j) >= idle_thr | I(j) < idle_thr
방전 (discharge) | I(j) <= -idle_thr | I(j) > -idle_thr
Step 2. 이벤트 검출 후 필터링 조건 |  |  | 
단계 | 필터 조건 | 실패 시 통계 | 상세 설명
1 | 전압 데이터 존재 | no_voltage | voltage_seq_cell_V 필드 확인
2 | 전류 데이터 존재 | no_current | current_seq_cell_A 필드 확인
3 | 최소 데이터 포인트 | length_too_short | length(current_seq) >= 6
4 | delta_I 검사 | delta_I_too_small | I(5) - I(1) >= 6.4A
5 | 이벤트 지속 시간 | length_too_short | event_duration >= 60초
6 | 전류 변동성 | current_variation | 10초~end-5초 구간 변동률 ≤ 2%
7 | 전류 부호 검사 | wrong_current_sign | 충전: 첫 인덱스 이후 모두 양수 방전: 첫 인덱스 이후 모두 음수
그룹화 로직 |  |  | 
항목 | 기준 | bin 크기 | 계산 방법
전압 | 시작 전압 | 0.01V | floor(V(1) / 0.01) × 0.01
전류 | 평균 전류 | 2A | floor(avg_current / 2) × 2

## Slide 41: 4. 열화 인자 상관성 분석 결과 (필드데이터)
4-1. 진단용 유효 이벤트 정의 및 검출 로직
로직 적용시 2개의 그룹 검출
  Group 1) 3.79V, 12A
  Group 2) 3.80V, 12A
연도별 최소 2개의 이벤트
  21,22년도는 6월 데이터만 보유
기존 Rack01데이터 (2021-06/2022-06/2023-06)와 신규 Rack01 데이터(2023-09 ~ 2025-07)가 동일한 site, 동일한 Rack01 데이터인지 확인 요청중
< Group 1 >
< Group 2 >

## Slide 42: 4. 열화 인자 상관성 분석 결과 (필드데이터)
4-2. 연도별 저항 증가 추이 (Rchg_1sec)
2개 그룹에서 22년  23년 저항감소 추세
연도별 Rchg_1sec 평균값 (mOhm): Group 1: 0.770 / 0.974 / 0.838 / 0.750 / 0.777 Group 2: 0.813 / 0.959 / 0.757 / 0.778 / 0.757

## Slide 43: 4. 열화 인자 상관성 분석 결과 (필드데이터)
4-2. 연도별 저항 증가 추이 (Rchg_3sec)
2개 그룹에서 22년  23년 저항감소 추세
연도별 Rchg_3sec 평균값 (mOhm): Group 1: 0.747 / 0.794 / 0.771 / 0.770 / 0.758 Group 2: 0.754 / 0.815 / 0.759 / 0.778 / 0.763

## Slide 44: 4. 열화 인자 상관성 분석 결과 (필드데이터)
4-2. 연도별 저항 증가 추이 (Rchg_5sec)
2개 그룹에서 22년  23년 저항감소 추세
연도별 Rchg_5sec 평균값 (mOhm): Group 1: 0.788 / 0.817 / 0.824 / 0.837 / 0.800 Group 2: 0.793 / 0.830 / 0.839 / 0.831 / 0.826

## Slide 45: 4. 열화 인자 상관성 분석 결과 (필드데이터)
4-2. 연도별 저항 증가 추이 (Rchg_10sec)
2개 그룹에서 22년  23년 저항감소 추세
연도별 Rchg_10sec 평균값 (mOhm): Group 1: 0.913 / 0.963 / 1.008 / 0.994 / 0.958 Group 2: 0.917 / 0.937 / 1.022 / 0.983 / 0.996

## Slide 46: 4. 열화 인자 상관성 분석 결과 (필드데이터)
4-2. 연도별 저항 증가 추이 (Rchg_30sec)
2개 그룹에서 22년  23년 저항감소 추세
연도별 Rchg_30sec 평균값 (mOhm): Group 1: 1.300 / 1.426 / 1.517 / 1.482 / 1.420 Group 2: 1.278 / 1.429 / 1.526 / 1.464 / 1.465

## Slide 47: 4. 열화 인자 상관성 분석 결과 (필드데이터)
4-2. 연도별 저항 증가 추이 (Rchg_60sec)
2개 그룹에서 22년  23년 저항감소 추세
연도별 Rchg_60sec 평균값 (mOhm): Group 1: 1.712 / 1.873 / 2.000 / 2.017 / 1.957 Group 2: 1.650 / 1.818 / 2.018 / 1.985 / 1.993
**4
x축을 SOH로

## Slide 48: 4. 열화 인자 상관성 분석 결과 (필드데이터)
4-3. SOH와의 상관분석 결과 및 결론
필드데이터 결과 요약
Capacity vs Rchg 상관관계 (이상치 제거 후)
Capacity 값은 Qmax 추출값으로 사용 (21년 95%, 23년 87%, 25년 78%) 22년 24년은 임의 값 사용 (87%, 85%)
Pearson 상관계수 (두 그룹 공통)
  Rchg 1sec ~30sec: SOH와 유의한 상관관계 없음 (p-value > 0.05)
  Rchg 60sec: 통계적 유의성 확인 (p-value < 0.05)
  모든 시간별 저항값에서 R < 0.5 미만
Rchg간 상관관계 (두 그룹 공통)
  Rchg 1sec vs 3sec: R = 0.74
  Rchg 3sec vs 5sec: R = 0.80
  Rchg 30sec vs 60sec R: 0.70 ~0.76
  시간적으로 가까운 구간 간 상관관계가 높음
결론
  통계적 유의성: 모든 SOH vs Rchg 60sec 상관관계가 유의
  단기 저항은 SOH와 직접적 연관이 약함
  Rchg 60sec가 열화 모니터링에 유용한 지표로 보임
< Group 1 >
< Group 2 >

## Slide 49
왜 상관관계가 낮은가 -> 해결 방법
이유
  랩데이터
    이벤트의 비정규성
  필드데이터
    Qmax 의 부정확성
해결방법
  랩데이터
    더 정규성 있게 narrow down (이벤트 수는 적어지는데)
    수를 늘려서 통계 (평균)
  필드데이터
    정기평가 저항 (y 값을 다르게 – DCIR 부분?)

## Slide 51: 2. SOH 추정 모델 개발
2-1. 데이터 전처리 및 특징 추출
진단용 유효 이벤트 정의 및 검출
Step 01. 센서 노이즈 제거
이동평균 필터 적용: 전류, 전압 데이터의 센서 노이즈 완화, 윈도우 크기는 고정된 포인트 수가 아닌, 물리적 시간 3초를 기준으로 설정
Step 02. 유효 이벤트 분할
상태 감지: 전류가 idle threshold 미만인 상태에서 이상인 상태로 변하는 시점 감지하여 이벤트의 시작점으로 정의
방향성 분류: 충전(+),
Step 03. 특징 인자 추출 및 데이터 통합
Rchg / Rdch: 선별된 각 이벤트에서 시간경과 (1,3,5,10,30,60sec) 에 따른 전압과 전류 변화량을 이용하여 저항 산출
데이터 매핑: 추출된 저항값 (X)에 해당 시점의 Cycle, Channel, SOC 정보와 RPT 실험에서 획득한 용량, SOC-DCIR (Y) 를 매핑하여 최종 데이터셋 구축

## Slide 52
충전 이벤트 통계
단계 | 필터링 조건 | 제거된 이벤트 | 제거율 | 0cyc | 200cyc | 400cyc | 600cyc | 800cyc
시작 | 초기 전환 수 | - | - | 16,443 | 16,443 | 16,443 | 16,443 | 16,443
1 | 최소 지속시간 (< 10.0초) | 10,185 | 61.9% | 6,258 | 6,258 | 6,258 | 6,258 | 6,258
2 | 충전 방향 확인 (< 50% 양의 전류) | 0 | 0.0% | 6,258 | 6,258 | 6,258 | 6,258 | 6,258
3 | 안정 구간 길이 확인 (< 10.0초) | 0 | 0.0% | 6,258 | 6,258 | 6,258 | 6,258 | 6,258
4 | 전류 표준편차 (>= 2.00 A) | 252 | 1.5% | 6,006 | 6,006 | 6,006 | 6,006 | 6,006
5 | 변동계수 (>= 200.0%) | 0 | 0.0% | 6,006 | 6,006 | 6,006 | 6,006 | 6,006
6 | 전력 표준편차 (>= 0.024 kW) | 0 | 0.0% | 6,006 | 6,006 | 6,006 | 6,006 | 6,006
7 | 컷팅 후 최소 길이 확인 (< 5.0초) | 105 | 0.6% | 5,901 | 5,901 | 5,901 | 5,901 | 5,901
최종 통과한 충전이벤트 | - | - | 69.6~74.7% (제거율) | 4,152 | 4,156 | 4,155 | 4,992 | 4,368

## Slide 53
방전 이벤트 통계
단계 | 필터링 조건 | 제거된 이벤트 | 제거율 | 0cyc | 200cyc | 400cyc | 600cyc | 800cyc
시작 | 초기 전환 수 | - | - | 16,443 | 16,443 | 16,443 | 16,443 | 16,443
1 | 최소 지속시간 (< 30.0초) | 10,185 | 61.9% | 6,258 | 6,258 | 6,258 | 6,258 | 6,258
2 | 방전 방향 확인 (모두 음의 전류) | 0 | 0.0% | 6,258 | 6,258 | 6,258 | 6,258 | 6,258
3 | 안정 구간 길이 확인 (< 3초) | 0 | 0.0% | 6,258 | 6,258 | 6,258 | 6,258 | 6,258
4 | 전류 표준편차 (>= 0.10 A) | 252 | 1.5% | 6,006 | 6,006 | 6,006 | 6,006 | 6,006
5 | 변동계수 (>= 10.0%) | 0 | 0.0% | 6,006 | 6,006 | 6,006 | 6,006 | 6,006
6 | 전력 표준편차 (>= 0.024 kW) | 0 | 0.0% | 6,006 | 6,006 | 6,006 | 6,006 | 6,006
7 | 컷팅 후 최소 길이 확인 (< 5.0초) | 105 | 0.6% | 5,901 | 5,901 | 5,901 | 5,901 | 5,901
최종 통과한 충전이벤트 | - | - | 89.3~91.2% (제거율) | 1,440 | 1,440 | 1,440 | 1,752 | 1,533

## Slide 54
충전 필터링 조건 | 의미 및 수식 | 기준값
Short Duration | 이벤트 지속시간이 최소 기준보다 짧음 driving_time < min_duration설명: Idle → Load 전환 후 실제 구동 시간이 기준보다 짧으면 제외 | < 10.0s
Direction | 전류 방향 일치 Charging은 I_direction > 0 | all positive
Too Short Window | 안정 구간 driving_time < stable_end_time 설명: 안정 구간(3-10초) 확보를 위해 최소 지속시간 필요 | < 10.0s
I Std | 전류 표준편차 std(I_stable) >= max_I_std 안정 구간 내 전류 변동이 크면 제외 | >= 2.00 A
CV | 변동계수 CV = std(I_stable)/¦mean(I_stable) ¦ CV >= max_CV 평균 대비 표준편차 비율이 크면 제외 | >= 200.0%
P Std | 전력 표준편차 std(P_stable) >= max_P_std 안정 구간 내 전력 변동이 크면 제외 | >= 0.024 kW
Too Short After Cut | 잘라낸 후 지속시간 driving_time_cut< min_duration_after_cut 불안정 구간 제거 후 남은 시간이 기준보다 짧으면 제외 | < 5.0s
방전 필터링 조건 | 의미 및 수식 | 기준값
Short Duration | 이벤트 지속시간이 최소 기준보다 짧음 driving_time < min_duration설명: Idle → Load 전환 후 실제 구동 시간이 기준보다 짧으면 제외 | < 30.0s
Direction | 전류 방향 일치 Discharging은 I_direction < 0 | all negative
Too Short Window | 안정 구간 driving_time < stable_end_time 설명: 안정 구간(3-10초) 확보를 위해 최소 지속시간 필요 | < 3s
I Std | 전류 표준편차 std(I_stable) >= max_I_std 안정 구간 내 전류 변동이 크면 제외 | >= 0.10 A
CV | 변동계수 CV = std(I_stable)/¦mean(I_stable) ¦ CV >= max_CV 평균 대비 표준편차 비율이 크면 제외 | >= 10.0%
P Std | 전력 표준편차 std(P_stable) >= max_P_std 안정 구간 내 전력 변동이 크면 제외 | >= 0.024 kW
Too Short After Cut | 잘라낸 후 지속시간 driving_time_cut< min_duration_after_cut 불안정 구간 제거 후 남은 시간이 기준보다 짧으면 제외 | < 5.0s

## Slide 55: 2. SOH 추정 모델 개발
2-1. 데이터 전처리 및 특징 추출 (SOC90 충방전 이벤트)

## Slide 56: 2. SOH 추정 모델 개발
2-1. 데이터 전처리 및 특징 추출 (SOC70 충방전 이벤트)

## Slide 57: 2. SOH 추정 모델 개발
2-1. 데이터 전처리 및 특징 추출 (SOC50 충방전 이벤트)

## Slide 58: 2. SOH 추정 모델 개발
2-1. 데이터 전처리 및 특징 추출
예시) Rchg 5s vs. C/3 Cpacity

## Slide 59: 2. SOH 추정 모델 개발
2-1. 데이터 전처리 및 특징 추출
예시) Rdch 5s vs. C/3 Cpacity

## Slide 60: 2. SOH 추정 모델 개발
2-2. 상관 분석 및 특징 선택
SOC50-Charge 에서의 상관분석 결과
Rchg_10s가 가장 높은 상관관계
R_10s가 대부분의 고상관관계를 차지 (15개)
R_1s, R_3s, R_5s는 Capacity_C3와 |r| < 0.6이므로 강조되지 않음

## Slide 61: 2. SOH 추정 모델 개발
2-2. 상관 분석 및 특징 선택
SOC50-Discharge 에서의 상관분석 결과
Rchg_1s, Rchg_10s가 가장 높은 상관관계
Capacity_C3와의 상관계수는 모두 |r| < 0.6
R_1s, R_3s와 RPT 변수들 간 상관관계 (0.60~0.64)
현재 실험 데이터에서는 특징간 높은 상관관계 쌍이 발견되지 않음
그룹별 이상치 제거 (IQR): cycle, 주행부하, SOC 레벨별로 데이터를 그룹화한 후 이상치 제거

## Slide 62: 2. SOH 추정 모델 개발
2-3. 모델 학습 및 데이터 분할
데이터 분할
각 Fold마다 Test Set은 Group A에서 1개, Group B에서 1개를 선택하여 총 2개의 셀로 구성하고, 나머지 6개 셀은 Train Set으로 사용
Group으로 분류:
  Group A (열화가속 1C 충전): 09, 10, 11, 12
  Group B (열화가속 3C 충전): 13, 14, 15, 16
Fold 1: Test: Channel [09, 13] Train: Channel [10, 11, 12, 14, 15, 16]
Fold 2: Test: Channel [10, 14] Train: Channel [09, 11, 12, 13, 15, 16]

## Slide 63: 2. SOH 추정 모델 개발
2-3. 모델 학습 및 데이터 분할
데이터 분할
각 Fold마다 Test Set은 Group A에서 1개, Group B에서 1개를 선택하여 총 2개의 셀로 구성하고, 나머지 6개 셀은 Train Set으로 사용
Group으로 분류:
  Group A (열화가속 1C 충전): 09, 10, 11, 12
  Group B (열화가속 3C 충전): 13, 14, 15, 16
Fold 3: Test: Channel [11, 15] Train: Channel [09, 10, 12, 13, 14, 16]
Fold 4: Test: Channel [12, 16] Train: Channel [09, 10, 11, 13, 14, 15]

## Slide 65: 3. 정기평가 데이터
필드데이터로부터 라벨 추출을 위한 Qmax 계산
  연도별 RPT 측정 데이터로부터 label (용량) 확보용
  Lab RPT 평가에서 확보한 OCV 데이터 사용
) 충전 전 rest 구간 마지막 시점 ()
충전 후 rest 구간 마지막 시점 ()
3-1. 계산방식

## Slide 66: 3. 정기평가 데이터
2021
2025
2023
결과 요약 (2021, 2023, 2025)
RPT 수행한 날짜에서 용량 추출
    21년: 95%(61Ah). 23년: 80%(51Ah), 25년: 78%(50Ah)
SOH 변화
구분 | 정의 | 2021 | 2023 | 2025
SOH(Raw) | BMS SOH 값 | 98.0 | 94.0 | 92.5
SOH(BMS) | BMS SOC 사용 | 95.4348 | 78.2017 | 81.2753
SOH(EST) | Lab Data OCV 사용 | 95.3720 | 80.9535 | 78.6179
Qmax(BMS) |  | 57.8783 | 50.0491 | 52.0162
Qmax(EST) |  | 61.0381 | 51.8102 | 50.3155
△SOC(Raw) | BMS SOC 사용 | 71.0 | 29.0 | 23.5
△SOC(EST) | Lab Data OCV 사용 | 67.3245 | 28.0142 | 24.2943
구분 | 정의 | 2021 | 2023 | 2025
SOH(Raw) | BMS SOH 값 | 98.0 | 94.0 | 92.5
SOH(BMS) | BMS SOC 사용 | 95.4348 | 78.2017 | 81.2753
SOH(EST) | Lab Data OCV 사용 | 95.3720 | 80.9535 | 78.6179
Qmax(BMS) |  | 57.8783 | 50.0491 | 52.0162
Qmax(EST) |  | 61.0381 | 51.8102 | 50.3155
△SOC(Raw) | BMS SOC 사용 | 71.0 | 29.0 | 23.5
△SOC(EST) | Lab Data OCV 사용 | 67.3245 | 28.0142 | 24.2943

## Slide 67: 3. 정기평가 데이터
3-2. 2024년 추정결과
 | Chg02 | Chg03 | Chg04 | Dchg03
Start | 2024-09-09 12:55 | 2024-09-09 16:45 | 2024-09-09 17:34 | 2024-09-09 14:14
End | 2024-09-09 13:13 | 2024-09-09 17:34 | 2024-09-09 18:27 | 2024-09-09 16:45
Rest1 | 00:53:44 | 02:11:02 | 00:38:50 | 00:57:17
Rest2 | 00:04:03 | 00:38:50 | 00:15:08 | 02:11:02
SOC1(EST) | 19.4945 | 20.1672 | 31.5257 | 70.9528
SOC2(EST) | 70.4381 | 31.5257 | 69.1924 | 20.1672
△SOC(EST) | 50.9436 | 11.3586 | 37.6666 | 50.7857
SOC1(Raw) | 16.5 | 17 | 28 | 70.5
SOC2(Raw) | 66.5 | 28 | 67.5 | 17
△SOC(Raw) | 50 | 11 | 39.5 | 53.5
Qmax(EST) | 56.5491 | 50.3407 | 57.7066 | 56.2451
Qmax(BMS) | 57.6163 | 51.9816 | 55.0282 | 53.3915
Idt | 28.8082 | 5.718 | 21.7361 | 28.5644
OCV1(EST) | 3.553 | 3.559 | 3.621 | 3.872
OCV2(EST) | 3.867 | 3.621 | 3.855 | 3.559
I1 | 0 | 0 | 0 | 0
I2 | 0.9 | 0 | 0 | 0
SOH(Raw) | 93 | 93 | 93 | 93
SOH(EST) | 88.358 | 78.6573 | 90.1666 | 87.883
SOH(BMS) | 90.0255 | 81.2212 | 85.9816 | 83.4242

## Slide 68: Appendix
RPT-DCIR (Ch09)

## Slide 69: Appendix
RPT-DCIR (Ch10)

## Slide 70: Appendix
RPT-DCIR (Ch11)

## Slide 71: Appendix
RPT-DCIR (Ch12)

## Slide 72: Appendix
RPT-DCIR (Ch13)

## Slide 73: Appendix
RPT-DCIR (Ch14)

## Slide 74: Appendix
RPT-DCIR (Ch15)

## Slide 75: Appendix
RPT-DCIR (Ch16)

## Slide 76: Appendix
Rchg 1sec

## Slide 77: Appendix
Rchg 3sec

## Slide 78: Appendix
Rchg 5sec

## Slide 79: Appendix
Rchg 10sec

## Slide 80: Appendix
Rchg 30sec

## Slide 81: Appendix
Rchg 60sec

## Slide 82
SOC90 충방전 이벤트

## Slide 83: Appendix
SOC70 충방전 이벤트

## Slide 84: Appendix
SOC50 충방전 이벤트

## Slide 85: Appendix
Correlation Heatmap SOC90

## Slide 86: Appendix
Correlation Heatmap SOC70

## Slide 87: Appendix
Data Split Summary – Fold 1 (Test Channels: [9, 13])

## Slide 88: Appendix
Data Split Summary – Fold 2 (Test Channels: [10, 14])

## Slide 89: Appendix
Data Split Summary – Fold 2 (Test Channels: [11, 15])

## Slide 90: Appendix
Data Split Summary – Fold 2 (Test Channels: [12, 16])

## Slide 91: 필터링 조건
=== 충전 이벤트 필터링 조건 및 제거 통계 === |  |  |  |  |  | 
단계 | 필터링 조건 | 기준값 | 단위 | 제거 개수 | 전체 대비 비율 | 설명
1 | 최소 지속시간 | < 10.0 | 초 (s) | 10185 | 61.90% | 이벤트 지속시간이 10초 미만인 경우 제거
2 | 충전 방향 확인 | < 50% | 비율 (%) | 0 | 0.00% | 양의 전류 비율이 50% 미만인 경우 제거 (방전 이벤트로 판단)
3 | 안정 구간 길이 확인 | < 10.0 | 초 (s) | 0 | 0.00% | 안정 구간(이벤트 시작 후 3~10초) 길이가 10초 미만인 경우 제거
4 | 전류 표준편차 | >= 2.00 | 암페어 (A) | 252 | 1.50% | 안정 구간 전류 표준편차가 2.00 A 이상인 경우 제거
5 | 변동계수 (CV) | >= 200.0 | 퍼센트 (%) | 0 | 0.00% | CV = std(I)/¦mean(I)¦ >= 2.0 (200%)인 경우 제거
6 | 전력 표준편차 | >= 0.024 | 킬로와트 (kW) | 0 | 0.00% | 안정 구간 전력 표준편차가 0.024 kW 이상인 경우 제거
7 | 컷팅 후 최소 길이 | < 5.0 | 초 (s) | 105 | 0.60% | 안정 구간만 남기고 불안정한 부분(끝 부분)을 제거(컷팅)한 후, 남은 이벤트 길이가 5초 미만인 경우 제거
=== 방전 이벤트 필터링 조건 및 제거 통계 === |  |  |  |  |  | 
단계 | 필터링 조건 | 기준값 | 단위 | 제거 개수 | 전체 대비 비율 | 설명
1 | 최소 지속시간 | < 30.0 | 초 (s) | 10185 | 61.90% | 이벤트 지속시간이 30초 미만인 경우 제거
2 | 방전 방향 확인 | 모두 음의 전류 아님 | - | 0 | 0.00% | 모든 전류가 음수가 아닌 경우 제거 (충전 이벤트로 판단)
3 | 안정 구간 길이 확인 | < 3.0 | 초 (s) | 0 | 0.00% | 안정 구간(이벤트 끝까지) 길이가 3초 미만인 경우 제거
4 | 전류 표준편차 | >= 0.10 | 암페어 (A) | 252 | 1.50% | 안정 구간 전류 표준편차가 0.10 A 이상인 경우 제거
5 | 변동계수 (CV) | >= 10.0 | 퍼센트 (%) | 0 | 0.00% | CV = std(I)/¦mean(I)¦ >= 0.1 (10%)인 경우 제거
6 | 전력 표준편차 | >= 0.024 | 킬로와트 (kW) | 0 | 0.00% | 안정 구간 전력 표준편차가 0.024 kW 이상인 경우 제거
7 | 컷팅 후 최소 길이 | < 5.0 | 초 (s) | 105 | 0.60% | 안정 구간만 남기고 불안정한 부분(끝 부분)을 제거(컷팅)한 후, 남은 이벤트 길이가 5초 미만인 경우 제거

## Slide 92: 1. KEPCO 미팅 피드백
  2025_12_29-KEPCO, CNU 회의록

## Slide 94
랩데이터(0 to 1000cyc) / 필드데이터 (4년치) 정기평가 데이터 활용 – dQdV곡선 확인
  신규데이터 포함해서 곡선 송부
  자료준비 (시각화,의문점,방법론) 반드시 가져와서 논의할것 (결론에 대해 논의 할수있도록)
  ATB Lab 피드백 정리
  이미 진행했던 (dQdV) 부분
주행데이터를 사용할 수 있는 방안 모색
  ㅁ

## Slide 95: INDEX
랩데이터
  충전, 방전 이벤트 필터링
  dQdV (1/C 데이터)
필드데이터
  dQdV (정기평가 데이터)
ATB Lab 피드백

## Slide 96: 1. 랩데이터
1-1. 이벤트 추출 로직
전류가 일정한 CC 충전/방전 구간에서의 저항값 산출
모든 주행부하 (8개)에서 1개 이상의 충전/방전 이벤트 검출이 목표
모든 cycle, soc, 채널 통계표
DC | 총후보 (Idle→Charge 전환점) | 제거: 지속시간 < 30초 | 제거:표준편차 std > 2.0A | 제거:전류방향 변경 | 최종 채택 (충전)
DC1 | 6,372 | 4,338 | 1,440 | 0 | 594
DC2 | 6,580 | 4,753 | 369 | 0 | 1,458
DC3 | 7,677 | 6,084 | 796 | 0 | 797
DC4 | 6,147 | 4,617 | 468 | 0 | 1,062
DC5 | 3,393 | 2,466 | 234 | 0 | 693
DC6 | 4,221 | 3,096 | 434 | 0 | 691
DC7 | 4,365 | 3,456 | 513 | 0 | 396
DC8 | 5,453 | 4,718 | 337 | 0 | 398
전체 | 44,208 | 33,528 | 4,591 | 0 | 6,089
DC | 총후보 (Idle→Discharge 전환점) | 제거: 지속시간 < 30초 | 제거:표준편차 std > 2.0A | 제거:전류방향 변경 | 최종 채택 (방전)
DC1 | 6,213 | 5,070 | 747 | 0 | 396
DC2 | 4,041 | 2,979 | 567 | 0 | 495
DC3 | 5,751 | 4,725 | 711 | 0 | 315
DC4 | 4,420 | 3,610 | 297 | 0 | 513
DC5 | 3,204 | 2,592 | 513 | 0 | 99
DC6 | 3,681 | 2,916 | 666 | 0 | 99
DC7 | 4,401 | 3,339 | 765 | 0 | 297
DC8 | 5,578 | 4,453 | 1,026 | 0 | 99
전체 | 37,289 | 29,684 | 5,292 | 0 | 2,313

## Slide 99: 1. 랩데이터
2-1. 정기평가 dQdV 곡선
필드데이터와 동일한 방법으로 dQdV 곡선 추출 (채널별)

## Slide 100: 2. 필드데이터
2021
2025
2023
결과 요약 (2021, 2023, 2025)
RPT 수행한 날짜에서 용량 추출
    21년: 95%(61Ah). 23년: 80%(51Ah), 25년: 78%(50Ah)
SOH 변화
구분 | 정의 | 2021 | 2023 | 2025
SOH(Raw) | BMS SOH 값 | 98.0 | 94.0 | 92.5
SOH(BMS) | BMS SOC 사용 | 95.4348 | 78.2017 | 81.2753
SOH(EST) | Lab Data OCV 사용 | 95.3720 | 80.9535 | 78.6179
Qmax(BMS) |  | 57.8783 | 50.0491 | 52.0162
Qmax(EST) |  | 61.0381 | 51.8102 | 50.3155
△SOC(Raw) | BMS SOC 사용 | 71.0 | 29.0 | 23.5
△SOC(EST) | Lab Data OCV 사용 | 67.3245 | 28.0142 | 24.2943
구분 | 정의 | 2021 | 2023 | 2025
SOH(Raw) | BMS SOH 값 | 98.0 | 94.0 | 92.5
SOH(BMS) | BMS SOC 사용 | 95.4348 | 78.2017 | 81.2753
SOH(EST) | Lab Data OCV 사용 | 95.3720 | 80.9535 | 78.6179
Qmax(BMS) |  | 57.8783 | 50.0491 | 52.0162
Qmax(EST) |  | 61.0381 | 51.8102 | 50.3155
△SOC(Raw) | BMS SOC 사용 | 71.0 | 29.0 | 23.5
△SOC(EST) | Lab Data OCV 사용 | 67.3245 | 28.0142 | 24.2943

## Slide 101: 2. 필드데이터
3-2. 2024년 추정결과
 | Chg02 | Chg03 | Chg04 | Dchg03
Start | 2024-09-09 12:55 | 2024-09-09 16:45 | 2024-09-09 17:34 | 2024-09-09 14:14
End | 2024-09-09 13:13 | 2024-09-09 17:34 | 2024-09-09 18:27 | 2024-09-09 16:45
Rest1 | 00:53:44 | 02:11:02 | 00:38:50 | 00:57:17
Rest2 | 00:04:03 | 00:38:50 | 00:15:08 | 02:11:02
SOC1(EST) | 19.4945 | 20.1672 | 31.5257 | 70.9528
SOC2(EST) | 70.4381 | 31.5257 | 69.1924 | 20.1672
△SOC(EST) | 50.9436 | 11.3586 | 37.6666 | 50.7857
SOC1(Raw) | 16.5 | 17 | 28 | 70.5
SOC2(Raw) | 66.5 | 28 | 67.5 | 17
△SOC(Raw) | 50 | 11 | 39.5 | 53.5
Qmax(EST) | 56.5491 | 50.3407 | 57.7066 | 56.2451
Qmax(BMS) | 57.6163 | 51.9816 | 55.0282 | 53.3915
Idt | 28.8082 | 5.718 | 21.7361 | 28.5644
OCV1(EST) | 3.553 | 3.559 | 3.621 | 3.872
OCV2(EST) | 3.867 | 3.621 | 3.855 | 3.559
I1 | 0 | 0 | 0 | 0
I2 | 0.9 | 0 | 0 | 0
SOH(Raw) | 93 | 93 | 93 | 93
SOH(EST) | 88.358 | 78.6573 | 90.1666 | 87.883
SOH(BMS) | 90.0255 | 81.2212 | 85.9816 | 83.4242

## Slide 102: 2. 필드데이터
2-1. 정기평가 dQdV 곡선
Dataset
  2021, 2023, 2024, 2025년도 정기평가 데이터 사용
Preprocessing
  Event Segmentation
    전류 임계값 (0.05C(3.2A))을 기준으로 유효 충전/방전 구간 추출
    최소 충전/방전 지속시간 (150초) 필터링 적용
  용량 산출
    Coulomb Counting 적용.
dQ/dV 추출
  추출된 충전/방전 구간에서 전압 그리드 (0.005V) 생성
  선형보간을 통해 V_grid에 매핑
  Gaussian 필터 (window=15) 적용
  최종 dQdV 곡선 도출

## Slide 103: 2. 필드데이터
2-1. 정기평가 dQdV 곡선

## Slide 104: 2. 필드데이터
2-1. 정기평가 dQdV 곡선

## Slide 105: 2. 필드데이터
2-1. 정기평가 dQdV 곡선 (연도별 결과)
2021
2023
2025
2024

## Slide 106: 3. ATB Lab 피드백
모듈데이터 활용 가능성: 50초 간격에서도 R1s 추출해보고 연도별로 증가하는지 확인 (이벤트 시간별 저항과 유사한 추세인지 확인)
  월별 데이터만 존재 (24-25 데이터 X)
랩데이터를 사용하여 모델 개발할 시, 용량 외에 아웃풋을 저항으로 하는 방안
랩데이터 목적 / 필드데이터에 어떻게 적용할 예정인지
필드데이터 사용하여 모델 개발하지 않는 이유

## Slide 107: 방법론
랩데이터 기반으로 RPT 에서 dqdv 곡선 추출
  peak 위치/높이 등의 변화로 열화 상태 진단
  필드데이터에서 적용하려면 전류크기가 일정해야 함 (현재 필드데이터에서 매년 전류 크기가 다름)
필드데이터 기반으로 진단모델 개발 시, 저항 값을 아웃풋으로 정의하는 방안
  열화모드 진단은 어려움
  R30s, 60s 두개의 feature만 확보됨